KUVVETLİ BİLEŞİK OLUŞTURMA KOŞULLARI

- Metal elementlerinin atom numarları arasında 14-22-26

elementlerİ modifikasyon gösterirler ve atom numarası 4,5,6,7,8 olan elementler bunların kafes boşlıklarına yerleşir.

Modifikasyon durumu allotropiyi ifade eder. Yani farklı sıcaklıklarda metallerde değişik krsital yapıya sahip olma durumu gözlenir.

Modifikasyon gösteren 2 önemli element Fe-26 ve ti-22, sadece Fe-26 yüzey sertleştirme

- Seramiklerde 14  nolu  +4  değerlikli Silisyum SiO2 bileşiğini oluşturur ve sıcaklığa göre kil ve kaolen şeklinde de bulunabilir.

Modifikasyon seramik hammaddelerinde çatlamalara neden olur.                                                            Seramiklerde 40  nolu  +4  değerlikli Zr elementi  zirkon = ZrO2 SiO2   de modifikasyon dönüşüm toklaşması sağlar.  SERAMİK MALZEME BİLİMİNİ CİDDİ ETKİLER.

SLOGAN “ÇAP KÜÇÜKVALANS BÜYÜK ”  bileşik çok kuvvetlidir.

| +3 | +4 | +5 | Değerlik/valans |
| --- | --- | --- | --- |
| B | C | N |
| -5 | -4 | -3 |
| 5 | 6 | 7 | Atom numarası |

Yukarıdaki elementlerin çapları küçük fakr valan elektron sayıları fazladır bu nedenle çok güçlü bağ yaparlar. Çapı büyük ve valansı küçük olan elementlerin bileşiklerinde mukavemet artışı pek gözlenmez .

Modifikasyon Olayı

Çelikte pratik Cmax.1,7

Fe-C denge diyagramında ötektik noktada kısmi çözünürlükler mevcuttur.

Yoğurt kaymağını parmakla delersin. Bu sert tabakalarıda başka sert malzemeler deler.

Belirli bir ısıl işlem süresine göre sertlik-derinlik değişim

Yukarıdaki grafiğe göre alaşım elemeti miktarı artarsa sertlik de artar. Sertliğin yüksek olması kimyasal bileşiğin kuvvetli olduğunu gösterir ve nüfuziyet azalır.

Bor: Çapı küçük ancak valansı büyüktür. Bu nedenle kuvvetli bileşik oluşturur, difüzyonu zordur.

Azot: Bora göre difüzyon hızı daha fazladır.

Karbon: Sertlik düşmüş ancak derinlik daha fazladır.

Bileşik ne kadar kuvvetliyse yayınma hızı o kadar azdır.

4.Si ve Ge elementleri yarı iletken ve çağımıza adını veren elementlerdir.

Silikon hammaddesi Si-Ge Atom no farkı -18

5.C temelli grafit elektrik iletkeni ve refrakter olarak kullanılır.

+4 değerlikli elmas malz.

Yontma taş devrince saf SiO2  den yararlanılırken günümüz silikon çağındadır.

ileri seramiklerin atom numaralarıyla verilişi ( nitrür borür  yüzey sertleştirme)

Çap farkı az   çap küçük değerlik bürük kuvvetli bağ

Borlama nitrür karbür  ileri=yüzey sertleştirme kalınlık  ve sertlik

Değiş atomlu kkr oluşturma koşulları

İleri teknoloji seramiklerinin Kimyasal Yapısı

5-6-7 B,C,N küçük çaplı atomlar özellikle büyük çaplı modifikasyon gösteren 22 Ti 26 Fe ile oluşturduğu bileşikler yüzey sertleştirme işlemlerinde kullanımlası,

C 8-10 mm N 1-2 mm B 0-1 mm kadardır. İşlem süresine göre

6-7 saatde erişilen derinlikler.

5-6-7 B, C, N bu elementler ileri teknoloji seramiklerinin temelini oluştururlar.Nedeni çap küçük valans fazla olduğundan dolayı kimyasal yönden çok kuvvetli bileşikler oluştururlar.

Nitrürleme süresi  h  saat  (lakthin)

İLERİ SERAMİKLERDEKİ elementler ve   YÜZEY SERTLEŞTİRME

İleri seramiklerin temelini oluşturan elementler tabloda görüldüğü gibi B,C,N,O ve Be elementidir.

| Be | B | C | N | O |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Bu elementler yüzey sertleşrme işlemlerinde kullanılırlar ve yukarıda atom numaraları belirtilmiştir. Buna bağlı olarak bu elementlerin son yörüngelerini tamamlayarak kararlı olmak için aldıkları elektron değerlikleri :

| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Atom numarası |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +2 | +3 | +4 | +5 | +6 |
| Be | B | C | N | O |
| -2 | -5 | -4 | -3 | -2 |

Burada Be ve C elementleri 2. Faz olarak bulunurlar ve oldukça güçlüdürler.

Metallerde valans elektron sayısı +1,+2,+3 tür ametallerde ise +5,+6,+7 olabilir ancak ametallerden elektron koparmak güçtür.

Dökme demirde modifiye etmek için Sezyum yerine Mg kullanılır. Al-Si da ise  Na kullanılır.

SONUÇ: Bu özellikten dolayı bir elmenti fiyat ve benzeri nedenlerle kullanamıyorsak yani alternatifini arıyorsak mutlaka polarize ikilisini ararız.

2.sementit ağı Ötektoid üstü çelikte sertliği ciddi etkiler                                                                                Cu-Be alaşımlar 2. Faz  ciddi etkiler

Doğal fazlı çelikler tane sınırında ferrit tane martenzit

2% demir möukavemeti N katına çıkartır.                                                                                                    2% bakır mukavemeti N katına çıkartır.

Diğer alaşımların tümünde mukavemet bu kadar artmaz.                                                                                                 Seramiklerin neredeyse tamamında

Kristal fazlar ana yapıyı oluşturur. Tane sınırların cam faz=sert bulunur.

Resemble Uygulamaları

| 7 | N | O | 8 |
| --- | --- | --- | --- |
| 15 | P | S | 16 |

Peryodik sistemde alt alta gelen bu ametallerin atom numaraları bitişiktir dolayısıyla  diğer özellikleri de benzerdir.

İleri seramiklerin temel bileşikleri

| B-5 | C-4 | N-3 | O-2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 |

İleri teknoloji seramiklerinin temelini oluştururlar

Valansları +3,+4,+’tir ve aynı periyotta oldukları için çapları düşüktür.

Benzerlikleri yüksek olduğu için gerekli uygulamalarda birbirlerinin yerine kullanılabilirler.

Fe ve Ti’de yüzey sertleştirme işlemlerinde kullanılırlar.

ileşiklerinin ergime dereceleri, sertlikleri, aşınma dirençleri, toklukları, yüksektir.

Periyodik cetvelde sağdan sola doğru gidildikçe O ile oksitler , N ile nitürler, C ile karbürler ve B ile de borürler +2,+3,+4,+5 değerlikler alabilecekleri elementler ile bileşik oluştururlar.Aşağıda bu elementlerin bileşik oluşturdukları elementlerin örnekleri verilmiştir.

HAFİF ELEMENTLER = REFRAKTER OKSİTLER

modifikasyon gösterenler    6-14    14-22     atom no farkı 8    22-40     atom no farkı                                                                       .                                            C-Si     Si-Ti

- Na   Mg   Al   Si

11   12   13   14

Alaşımlama kendi komşularıyla olur.                                                                                                                          Al-Si alaşımlarına Na katarak modifiye edilir.                                                                                             Al ve Si’nin her ikisi de çok kuvvetli oksit yapar.

- Dökme demirlere küreselleştirme için Selyum ve Sezyum katılır. Ancak olmadığı durumlarda resemble özelliğinden dolayı Mg kullanılır.

- Si          Ti          Zr

14        22         40

+8        +18

SiO2 ve ZrO2 seramik sanayindeki çok önemli bileşimlerdir. Metal sanayinde çok önemli olan Ti ile Zr periyodik tabloda alt altadır